### РОССИЯ

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«БАЛАШОВСЛЮДА»

412309, Саратовской обл., г. Балашов ул. К. Маркса, 26

тел./факс (84545)4-81-62, 4-47-11,

email: sluda-plan@mail.ru, balsluda@rambler.ru

# Прайс-Лист

| Наименование | ГОСТ, ТУ | Технические характеристики и применение |
| --- | --- | --- |
| Щипаная слюда | ГОСТ 3028-78 | Применяется в электрической клеевой изоляции , типа миканит. Размер пластин произвольной формы до 50 см2 Толщина 13-30 мкм. Среднее пробивное напряжение не менее 2,2кВ |
| Слюда прокладочная | ТУ 5724-25- 00281944-01 | Применяется в качестве изоляционных прокладок. Размер пластин прямоугольной формы, со стороной более 120 мм. Толщина 0,1-0,65 мм. Среднее пробивное напряжение не менее 2 кВ. -------------------------------------------------------------------------------------------- При заказе слюды прокладочной СПМ площадью до 30 кв.см от 1 кг и выше - снижение цены от 5 до 10% |
| Пластины слюдяные для агрегатов зажигания | ТУ 21-25-15-85 | Применяются в качестве основного диэлектрика в агрегатах зажигания. Электрическая прочность пластин не превышает 85 кВ/мм |
| Слюда конденсаторная СО,СНЧ,СВЧ,СЗ | ГОСТ 7134-82 | Используются в качестве защитных прокладок в конденсаторах. Максимальная длина деталей прямоугольной формы до 60 мм. Ширина до 50 мм. Толщина 18-55 мкм; 0,1-0,3 мм. Электрическая прочность не менее 65 кВ/мм; 10 кВ/мм. -------------------------------------------------------------------------------------------- При заказе слюды конденсаторной СЗ размером по длинной стороне до 50 мм от 1 кг и выше - снижение цены от 5 до 10% |
| Пластины слюдяные для приборостроения | ГОСТ 13750-88 | Для изоляции в оптических, вакуумных и радиотехнических устройствах, для клапанов и генераторных приборов. Электрическая прочность не менее 65 кВ/мм. |
| Детали слюдяные для электронных приборов | ГОСТ 18096-87 | Предназначены для электрической изоляции и крепления внутренней арматуры в электронных приборах. |
| Слюда конденсаторная специальная тонкая | ТУ 21025-297-87 | Применяется в качестве основного диэлектрика в конденсаторах специальной конструкции. Испытательное напряжение 1,6 кВ. |
| Слюда обрезная | ГОСТ 13752-86 | Применяется в качестве гидротермической изоляции в уровнемерных приборов высокого давления. Максимальная длина до 220 мм. Ширина до 35 мм. Толщина 0,15-0,4 мм. |
| Детали слюдяные для межламельной изоляции | ТУ 21-25-283-85 | Применяются для изоляции коллекторов электрических машин. |
| Элементы электронагревательные | ТУ 3443-023-00281944-99 | Предназначены для установки в воздушной среде в закрытых корпусах электроприборов бытового и промышленного назначения с рабочей температурой не выше 700˚С. Класс защиты от поражения электрическим током I, 0, II. |

Цена продукции договорная, учитывая объёмы продаж.

Отгрузка осуществляется на условиях самовывоза, ж/д транспортом, почтой.

Для изготовления изделий из листовой слюды используется импортное сырьё, соответствующее требованиям IS 1175-1981, ТУ 4/84, 3/84, в отличие от российских аналогов.

100% качество продукции гарантируем.

Претензий от потребителей по качеству продукции нет.

Имеется в наличии сырьё для реализации (Цена ниже рыночной):

Конденсаторные фильмы 23х33 0,025-0,050;

Конденсаторные фильмы 43х72 0,020-0,030, 43х72 0,025-0,035, 43х72 0,030-0,040;

Конденсаторные фильмы 52х52 0,020-0,030;

Конденсаторные фильмы (слюда обрезная) 9х28, 14х35, 14х42;

Слюда мусковит Блок ∅ 45мм.

#### А также продукция из сырья (Цена ниже рыночной):

| Наименование сырья | Марка продукции из сырья | Размер слюды |
| --- | --- | --- |
| Конденсаторные фильмы 23х33 0,025-0,050 | СВЧ ,СНЧ, СО | 20х20, 20х30, 10х30 |
| Конденсаторные фильмы 43х72 0,020-0,030 43х72 0,025-0,035 43х72 0,030-0,040 | СМПЗ, СВЧ, СНЧ, СО СМПЗ, СВЧ, СНЧ, СО СМПЗ, СВЧ, СНЧ, СО | 41х70, 35х35, 40х60, 40х50, 40х40 и меньше |
| Конденсаторные фильмы 52х52 0,020-0,030 | СВЧ, СНЧ, СО | 50х60, 50х50, 40х50 и меньше |
| Конденсаторные фильмы (слюда обрезная) 9х28, 14х35, 14х42 | СВЧ, СНЧ, СО | Как готовая продукция |
| Слюда мусковит Блок ∅ 45 мм | Детали слюдяные для электронных приборов | ∅ 45 и меньше |

За справками обращаться по адресу:

412309 г.Балашов, Саратовская обл., ул. К.Маркса, 26

ОАО «Балашовслюда» Саратовская обл., г. Балашов ул. К.Маркса, 26

тел./факс (84545)4-81-62, 4-47-11, email: sluda-plan@mail.ru, balsluda@rambler.ru